Конкурс учреждений СПО-2015 каменщики, 21 и 22 мая УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Агротехмонтаж» ________________________А.Н. Суднев « 10 » апреля 2015 г. Технологическая карта практического задания. Кладка перегородок санузлов из керамзитобетонных блоков.

Объект: «Двухсекционный 17-ти этажный жилой дом на земельном участке по ул. Советская, 41 в Индустриальном районе г. Ижевска»

Ижевск 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Содержание |  |
| 1. ОПИСАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ КОНКУРСАНТОВ | 3-6 |
| 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК | 6 |
| 3. МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КЛАДКЕ ПЕРЕГОРОДОК | 6-7 |
| 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА | 7 |
| 5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | 8 |
| 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЗВЕНА | 9 |
| 7. СПЕЦОДЕЖДА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 9 |
| Схема расположения рабочих мест на этаже | 10 |

# Ведомость ссылочных документов.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |  |
| СНиП 12.03-2001,ч.1 | Безопасность труда в строительстве |  |
| СНиП 12.03-2001, ч. 2 | Безопасность труда в строительстве |  |
| Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 | Правила противопожарного режима в РФ . |  |
| Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности | Правила безопасности опасных производственных объектов , на которые используются подъемные сооружения |  |
| ГОСТ Р 12.4.026-2001 | ССБТ Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная |  |
| ПОТ РМ-012-2000 | Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте |  |
| СанПиН 2.2.3.1384-03 | Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ |  |
|  | Рабочие чертежи на строительство объекта " Двухсекционный 17-ти этажный жилой дом на земельном участке по ул.Советская, 41 в Индустриальном районе г.Ижевска ". |  |

СПРАВКА

Принятые технические решения в составе ТК соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья людей осуществление строительства объекта на весь период, при условии выполнения мероприятий, предусмотренных в данной технологической карте.

# 1. ОПИСАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ КОНКУРСАНТОВ.

# Кладка внутренних перегородок ведется звеньями каменщиков "двойка".

# 1.1  Каждому звену отводится по 2 санузла в соседних квартирах с 12-ого по 15-й этажи. Разрешается работа поодиночке одновременно на 2 санузлах. При этом кладка хотя бы одного санузла к окончанию конкурса должна быть выполнена полностью.

# 1.2 Перегородки санузлов разделяются на 3 типа:

# Тип 1

# Тип 2

# Тип 3

# 1.3 Конструкция перегородки.

# Крепление перегородок к стенам производить при помощи анкеровки, для этого выполнить отверстия для связей БПА 300-6-1П в примыкающих к перегородкам несущих стенах и уложить арматуру между рядами керамзитоблоков, согласно рабочих чертежей. Анкеровку и уклдаку кладочной сетки производить через 600 мм по высоте или через 3 ряда кладки.

# 1.4. Перечень  материалов  для кладки перегородок

# Таблица 1

| Наименование материалов | Конструкция перегородок |
| --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 |
| Керамзитобетонные блоки 390*188(h)*90 | 60 шт. | 250 шт. | 160 шт. |
| Раствор М50 | 0,1 м3 | 0,25 м3 | 0,2 м3 |
| Анкер БПА 300-6-1П | 12 шт. | 18 шт. | 18 шт. |
| Сетка № 20-2.0 | 5,2 п.м. | 18 п.м. | 15,3 п.м. |
| Арматура ф12 L=900 | 3 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Велотерм ф40 | 2185 мм. | 6500 мм. | 6100 мм. |

# Все материалы находятся у рабочего места, за исключением раствора, который размещается в растворных ящиках в коридоре вблизи рабочего места и доставляется для работы конкурсантам в их емкостях. У каждого звена имеются подмости (2 шт.)

# 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК

- Разметка	и разбивка1-го ряда перегородок, проёмов и отверстий согласно типа санузла при помощи шнурки, рулетки и угольника.

- Раскладка	блоков 1-го ряда насухо и подгонка добавочного блока (рулетка, болгарка, кирочка).

- Укладка блоков 1-го ряда на раствор (кельма, раствор, шнурка, уровень, резиновый молоток)

- После укладки 3-го ряда необходимо проверить на вертикальность (отвес, правило ) и произвести анкеровку и армирование перегородки (перфоратор, бур ф 10,анкер, сетка)

- Операции 1-4 повторять последовательно до завершения кладки перегородки.

- Устройство	перемычки дверного проёма (Н=215 см) выполнить из арматуры З шт ф=12мм L=900MM.

- При кладке последнего ряда оставить зазор 30мм между плитой перекрытия и перегородкой и заделать Велотермом СМ Ф-40

- По окончании кладки перегородки проверить правилом на допуски в плоскости и вертикальность (правило, отвес, уровень, угольник, резиновый молоток)

- Произвести затирку швов.

3. МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КЛАДКЕ ПЕРЕГОРОДОК

Крепление перегородок к стенам производить при помощи анкеровок для этого выполнить отверстия ф=10 для связи БПА 300-6-1П в примыкающих к перегородкам несущих стенах и уложить сетку №20-2.0 между рядами керамзитоблоков. согласно рабочих чертежей. Анкеровку производить через 600 мм по высоте или через 3 ряда кладки.

Между потолком и верхом последнего ряда блоков, для компенсации возможных осадок конструкции, оставляют зазор 30 мм. В дальнейшем его закрывают уплотнительным материалом "Велотерм-СМ" 040.

Производство работ по возведению перегородок из керамзитоблоков обеспечивается комплектом инструментов и приспособлений, необходимых для устройства перегородок, дня контроля геометрических параметров кладки, толщины и горизонтальности швов.

Толщина горизонтальных швов кладки перегородок принимается не менее 10 и не более 15 мм. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа принимается 12 мм. Для вертикальных швов кладки допускается толщина швов в пределах 8 ... 12 мм. Средняя толщина составляет 10 мм.

Раскладывают блоки первого ряда вдоль оси перегородки и устраивают постель из раствора. Затем берут блок, ставят его торцом вверх, расстилают ровным слоем раствор по торцевой грани блока, поворачивают блок на 90е и ставят его на ровную растворную постель, плотно прижимая к стене или к ранее уложенному блоку. Выжатый раствор подрезают кельмой и выравнивают блок по шнуру-причалке, далее устанавливают следующий блок.

Установив первый ряд. проверяют правильность установки, заполняют пустые швы раствором и зачищают кельмой. Второй и последующие ряды устанавливают в описанной выше последовательности, соблюдая перевязку швов. До полного схватывания раствора поверхность перегородок очишают от наплывшего раствора и сглаживают.

# 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

# Вертикальность поверхностей и углов проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки. Если будут обнаружены отклонения, не превышающие допускаемые, то их исправляют при следующей кладке яруса или этажа.

# Горизонтальность рядов контролируют правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки. Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выровняв его по горизонту, определяют величину отклонения кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют в процессе последующей кладки.

# Допускаемые отклонения в размерах и положении конструкций перегородок из ячеистых блоков приведены в таблице

# Допускаемые отклонения кладки перегородок из блоков, согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).

| № п/п | Наименование | Величина отклонения, мм. | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонения от проектных размеров: |  |  |
|  | - по отметкам опорных поверхностей | -10 |  |
|  | - по ширине простенков | -15 |  |
|  | - по ширине проёмов | +15 |  |
| 2 | Отклонение поверхностей и углов кладки по вертикалям на один этаж | 5 |  |
| 3 | Отклонение рядов кладки по горизонтали на 10 м длины стены | 15 |  |
| 4 | Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м | 10 |  |

# При оценке конкурсных работ конкурсная комиссия и группа технического контроля требования по качеству повышают. (Критерии оценок качества будут сообщены комиссией на сайте СРО).

# 5. ОХРАНА ТРУДА И  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

# При производстве каменной кладки перегородок необходимо руководствоваться: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" от 25.04.2012.

# Каменщик должен работать в рукавицах и спецодежде. Кирпичную кладку выполняют с подмостей.

# Зазор между перегородкой и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5 см. Этот зазор нужен для того, чтобы, опустив отвес ниже подмостей, можно было проверить вертикальность возводимой кладки.

# Не допускается выполнять работы около и над вращающимися работающими электрическими машинами.

# Эксплуатация электрических машин должна осуществляться при выполнении следующих требований:

# - защитные очки;

# - проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу;

# - до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на холостом ходу;

# - при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене рабочего инструмента и т.п. электрические машины должны быть выключены и отсоединены от электрической сети.

# Условия использования в работе электроинструмента устанавливаются межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

# При эксплуатации тары для раствора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.010-82.

# К выполнению практического задания допускаются конкурсанты, имеющие соответствующее профессиональное образование, практические навыки, прошедшие по охране труда и технике безопасности и годные по состоянию здоровья.

# Мероприятия по пожарной безопасности

# При производстве СМР руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 25.04.2012.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЗВЕНА

| N п/п | Наименование | Назначение | Тип, марка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кельма | Для разравнивания растворной постели и подрезки раствора | ГОСТ 9533-81 | 2 |
| 2 | Молоток резиновый | Для выравнивания ряда блоков |  | 2 |
|  | Кирка | для рубки и тески блоков | ГОСТ 11042-90 | 2 |
| 3 | Рулетка измерительная | Для разметки и проверки линейных размеров конструктивных элементов | РЗ-20 ГОСТ 7502-98 | 1 |
| 4 | Отвес типа 0-600 или 0-1000 | Для проверки вертикальности перегородок | 0-600 (0-1000) ГОСТ 7948-80 | 1 |
| 5 | Уровень строительный | Для контроля горизонтальности рядов кладки | УСЗ-500 (УС2-700) ГОСТ 9416-83 | 1 |
| 6 | Правило | Для проверки лицевой поверхности кладки и вертикальности поверхностей | ГОСТ 25782-90 | 1 |
| 7 | Угольник деревянный | Для проверки прямолинейности и контроля прямых углов | ГОСТ 3749-77* | 1 |
| 8 | Болгарка с отрезным диском по камню | Для резки керамзитоблоков |  | 1 |
| 9 | Шнур причальный: | Для соблюдения горизонтальности рядов | Покупное изделие | 20 м |
| 10 | Перфоратор Бур по бетону ф10 | Для выполнения отверстий под арматуру, при закреплении перегородок к несущим конструкциям. | ГОСТ Р 51246-99 | 2 |
| 11 | Болторез | Для резки арматурных сеток | ГОСТ 7210-75 | 2 |
| 12 | Удлинитель, 20м | - | ГОСТ Р 51539-99 | 1 |

# Разрешается использовать любой дополнительный инструмент и приспособления для повышения качества работы и производительности труда.

# 7. СПЕЦОДЕЖДА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

| N п/п | Наименование | Назначение | Тип, марка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спецодежда | по нормативам | 2 комплекта |
| 2 | Защитные очки |  | ГОСТ Р 12.4.013-97 | 1 |
| 3 | Каска | Для защиты головы | ГОСТ 12.4.087-84 | 2 |
| 4 | Перчатки, рукавицы | Для защиты рук | ГОСТ 28846-90 | 2 |

# Примечание: Качество и комплектность экипировки (инструмент, спецодежда) учитывается при оценке работы.

Технологическую карту

Разработал прораб _________________Р.Ф. Губаев

Тел. 8-904-315-11-49