|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО**  Решением постоянно действующего коллегиального органа –  Совета АСРО «Строитель»  Протокол №36  от 25 декабря  2018 г. |

**СТАНДАРТ**

**Ассоциации cаморегулируемая организация «Строитель»**

**«Правила выполнения строительных работ, требования к результатам и системе контроля качества работ»**

**г. Ижевск**

**2018**

**СТАНДАРТ**

**Ассоциации cаморегулируемая организация «Строитель» «Правила выполнения строительных работ, требования к результатам и системе контроля качества работ»**

**Введение**

Настоящий стандарт разработан в целях создания системы стандартизации в организациях членах Ассоциации Саморегулируемая организация «Строитель» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002№184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

**1. Область применения**

1.1. Настоящий СтандартАссоциации Саморегулируемая организация «Строитель» (далее Стандарт АСРО «Строитель») устанавливает нормативные требования к правилам выполнения работ членами Ассоциации.

1.2. Положения настоящего Стандарта подлежат обязательному соблюдению членами АСРО «Строитель» независимо от места выполнения работ на территории Российской Федерации.

**2. Структура и содержание технологической части Стандарта АСРО «Строитель»**

Настоящий стандарт включает в себя:

2.1. Общую часть состоящую из:

Условий выполнения требований Стандарта организациями членами АСРО «Строитель»;

Основных требований к системе контроля качества и безопасности строительных работ в организациях и индивидуальных предпринимателях членах АСРО «Строитель».

2.2. Приложений в виде перечней нормативных документов (отдельных стандартов и рекомендаций по видам работ включенных в Стандарт АСРО «Строитель» для обязательного и (или) добровольного применения в том числе:

Приложение №1: Перечень сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Приложение №2: Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Приложение №3: Перечень стандартов, разработанных национальным объединением саморегулируемых организаций и принимаемых к применению членами АСРО «Строитель» на обязательной основе.

**3. Условия выполнения требований Стандарта АСРО «Строитель» членами Ассоциации. Нормативные ссылки.**

3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно выполняться согласно:

3.1.1. Требований Федерального Закона Российской Федерации от 30.10.2009 №384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3.1.2. Положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3.1.3. Требований проектной документации;

3.1.4. Требований Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"».

3.1.5. Требований Приказа Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. N 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

3.1.6 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологииот 18 мая 2011 года № 2244 "О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. N 2079".

3.1.7. Требований стандартов и рекомендаций по видам работ, разработанных национальным объединением саморегулируемых организаций и принимаемых к применению членами АСРО «Строитель» на обязательной основе. Стандарты и рекомендации НОСТРОЯ рекомендуются к применению членами СРО в качестве стандартов организации.

3.1.8. Требований правил охраны труда, промышленной, электрической, экологической и пожарной безопасности.

3.1.9. Требований договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

3.2. Член АСРО «Строитель» обязан при выполнении строительных работ на каждом объекте строительства вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии), составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств, оформлять другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную проектом и действующими национальными стандартами и сводами правил.

3.3. Член АСРО «Строитель» должен застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами согласно Правил саморегулирования Ассоциации Саморегулируемая организация «Строитель» «Требования о страховании членами АСРО «Строитель» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

3.4. Членами Ассоциации не допускается осуществление каких-либо действий, причиняющих ущерб другим участникам строительной деятельности, в том числе недобросовестную конкуренцию, любые другие действия направленные на приобретение преимуществ в деятельности в области строительства, которые противоречат положениям Федерального закона от 26.07.06 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным нормам действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить убытки другим участникам строительной деятельности либо нанести ущерб их деловой репутации.

3.5. Члены Ассоциации, осуществляющие деятельность в области строительства, не должны осуществлять любые другие действия, нарушающие нормы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Члены Ассоциации обязаны соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации. Неоднократное в течение одного года привлечение члена Саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства, является основанием для принятия Саморегулируемой организации решения об исключении из членов Саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

**4. Основные требования к системе контроля качества и безопасности строительных работ**

4.1. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство (застройщик /заказчик), должны осуществлять строительный контроль в соответствии со статьёй 53 Градостроительного кодекса РФ и действующих сводов правил с целью оценки соответствия возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации.

4.1.1. Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет:

-входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

-освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

-входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

-операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

-освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

-освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;

-испытания и опробования технических устройств.

4.1.2. При строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных технически сложных и уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектировщика. В остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (заказчика).

4.2. Члены АСРО «Строитель» в целях постоянного улучшения качества выполняемых работ вправе:

- сертифицировать систему менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 2001-2011

- разработать собственную систему контроля качества выполняемых работ;

- использовать карты контроля соблюдения стандартов НОСТРОЯ по видам работ.

**5. Заключительные положения**

5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

5.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи и положения настоящего стандарта вступают в противоречие с ними, эти статьи и положения не применяются и до момента внесения изменений в стандарт применяются нормы законодательства и нормативных актов Российской Федерации.

Председатель Совета А.Г. Ходырев

Секретарь Совета Г.В. Ольшанский

Приложение 1

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 декабря 2014 г. N 1521

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ**

**СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ**

**КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ**

**ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

**О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов |

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.09.2015 [N 1033](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100013&fld=134),

от 07.12.2016 [N 1307](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=208471&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100011&fld=134))

Национальные стандарты

1. [ГОСТ 27751-2014](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1 [(пункт 1.2)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF3992B1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

(п. 1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100014&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)

2. [ГОСТ 31937-2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 6 ([пункты 6.2.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.2.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.3.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.3.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4.18](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4.20](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [приложения Б](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [В](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [К](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Л](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC9A231960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

2(1). [ГОСТ 18105-2010](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 5 ([пункты 5.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 8 ([пункты 8.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFE9A2C1D60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

(п. 2(1) введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100016&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)

Примечание:

Пункт 2(2) перечня в отношении размещенных до 1 марта 2016 года средств наружной рекламы (рекламных конструкций) [применяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=208550&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=3&fld=134) с 1 января 2020 года.

2(2). [ГОСТ Р 52044-2003](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". Разделы 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB96291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

(п. 2(2) введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100018&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=208471&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100011&fld=134) Правительства РФ от 07.12.2016 N 1307)

Своды правил (актуализированные редакции СНиП)

3. [СП 14.13330.2014](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.20](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.8.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.9.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.9.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.9.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.9.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.10.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.17.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.18.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 7.4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 8 ([подраздел 8.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [пункты 8.2.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.3.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.4.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.4.21](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.23](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.4.25](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.27](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.4.29](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.31](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.32](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.4.34](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 9 ([пункты 9.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.1.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.2.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.2.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.3.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.3.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.3.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.3.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFC972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

(п. 3 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100019&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)

4. [СП 15.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9C2D1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП II-22-81\* "Каменные и армокаменные конструкции". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9C2D1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 [(пункт 4.4)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9C2D1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9C2D1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9C2D1860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

5. [СП 16.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 7.3.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пунктов 8.5.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.5.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 15.5.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [18](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [приложения Д](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Е](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Ж](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299231E60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

6. [СП 17.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП II-26-76 "Кровли". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пунктов 5.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.30](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 9 ([пункты 9.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF8972E1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

7. [СП 18.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.22](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 5 ([пункты 5.37](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.38](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.41](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.42](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.44](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.46](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.63](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.72](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.74](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.75](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.21](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.22](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB9A291A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

8. [СП 19.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.18](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 5 [(пункт 5.20)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 6 ([пункты 6.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF299221460397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

9. [СП 20.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF897231A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.01.07-85\* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF897231A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF897231A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF897231A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF897231A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [приложения В](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF897231A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [Е](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF897231A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

10. [СП 21.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 5 ([пункты 5.1.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.1.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.3.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.3.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.3.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.4.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.5.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.5.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.1.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.3.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.4.22](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA9B2A1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

11. [СП 22.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.02.01-83\* "Основания зданий и сооружений". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.20](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 5 ([пункты 5.1.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.1.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.2.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.3.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.3.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.4.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.5.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.6.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.6.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.6.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.6.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.6.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.6.25](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.6.26](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.7.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.7.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.7.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.8.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.8.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.13.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 9 ([пункты 9.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.21](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.38](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 10 ([пункты 10.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [10.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [10.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [10.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [10.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [10.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [10.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 11 ([пункты 11.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.18](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.22](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.23](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.24](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 12 ([пункты 12.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [12.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [приложения Л](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [М](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CF896291960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

12. [СП 23.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.02.02-85\* "Основания гидротехнических сооружений". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [приложения В](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Г](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99F2B1F60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

13. [СП 24.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 (пункты ([4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [4.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 5 ([пункты 5.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 7 ([пункты 7.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.1.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.1.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.1.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.2.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.6.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 8 ([пункты 8.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 9 ([пункты 9.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 10 ([пункты 10.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [10.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 11 ([пункты 11.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [11.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 12 ([пункты 12.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [12.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [12.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 13 ([пункты 13.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [13.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 14 ([пункты 14.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [14.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 15 ([пункты 15.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [15.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB97231860397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

14. [СП 25.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 5 ([пункты 5.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.1.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.1.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.3.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.3.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [6.5.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 7 ([пункты 7.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.2.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.2.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.2.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.2.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.2.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.4.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 13 ([пункты 13.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K). [13.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [13.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 14 ([пункты 14.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [14.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [14.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [14.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [14.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 15 ([пункты 15.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [15.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [приложения Г](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Д](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Е](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB98221B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

15. [СП 26.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB992D1A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB992D1A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB992D1A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB992D1A60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

16. [СП 28.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 5.5.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 6 ([пункты 6.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [6.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 9.3.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 11 ([пункты 11.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [11.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [приложения Б](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [Г](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Ж](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Л](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Р](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [У](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Х](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [Ч](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFB982C1560397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K).

(п. 16 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100021&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)

17. [СП 29.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.03.13-88 "Полы". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 [(пункт 4.15)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 5 ([пункты 5.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.21](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.25](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FFA982E1C60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

18. [СП 30.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 [(пункт 4.1)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 5 ([пункты 5.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.1.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) и [десятый пункта 5.2.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [пункты 5.2.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.2.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.3.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.3.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.16](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.4.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [5.5.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [5.6.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) (за исключением [пункта 6.4.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 7 ([пункты 7.1.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.1.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.1.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.1.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.1.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.1.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.1.11](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.2.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.2.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.12](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.3.18](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.3.20](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.4.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [7.4.6](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [7.4.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 8 ([пункты 8.1.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.1.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.2.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.4.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.5.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.5.7](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.6.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.6.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), [9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 10 ([пункты 10.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [10.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [10.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86CFF96281B60397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)).

19. [СП 31.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K). "СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 4 [(пункт 4.3)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 5 [(пункт 5.10)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) 7 [(пункт 7.6)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 8 ([пункты 8.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [8.84](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [8.86](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 9 ([пункты 9.2](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.15](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.112](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.113](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.117](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.118](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.127](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [9.130](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.132](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.155](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.160](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.179](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.182](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [9.183](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 11 ([пункты 11.8](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.52](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.53](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.56](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [11.57](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 12 [(пункт 12.3)](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), 14 ([пункты 14.39](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [14.42](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 15 ([пункты 15.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.4](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.9](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.13](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.22](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.28](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.29](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.30](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [15.36](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [15.40](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K)), 16 ([пункты 16.1](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [16.3](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [16.5](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [16.10](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [16.14](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [16.17](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [16.19](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [16.23](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [16.31](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [16.48](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K), [16.58](http://client.consultant.ru/?q=752130361549D733D1B68C2CA151D6DB95A7F86FF99B2A1960397D2F69B7C8C44C586581D7611D05D65529A10C667DAC7A8D2F21299C35EDF08B9769E15AD1D9DF277AD66E491526DE6B8EC2E197FCA56A42BDCEDBAE71DBE743E7A70DFAE983FB9D3A5A0AD256D3B0799BBE1BF233CC7D2F6120F7B48D306Cw7I9K) - [16.67](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.92](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [16.128](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

20. [СП 32.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункт 5.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.7.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.8.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.7.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([9.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.2.14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.2.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 ([пункты 11.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.2.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

21. [СП 33.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

22. [СП 34.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.05.02-85\* "Автомобильные дороги". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 7 ([пункты 7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.25](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.35](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.40](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.63](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.38](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 [(пункт 9.5)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 10 ([пункты 10.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 ([пункты 11.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пункта 12.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

23. [СП 35.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.05.03-84\* "Мосты и трубы". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пунктов 6.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.48](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.117](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.186](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([8.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.110](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.111](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.113](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.136](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.160](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.189](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.37](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.47](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.44](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.87](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 ([пункты 11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [приложения А](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Б](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Г](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Е](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Ж](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [К](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [М](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Н](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [П](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Р](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [С](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Т](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [У](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Ф](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Х](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Ц](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Ш](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Щ](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Э](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Ю](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Я](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложения 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C707BE5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

24. [СП 36.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.05.06-85\* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.25](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 17 ([пункты 17.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [17.1.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60BB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

25. [СП 37.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.05.07-91\* "Промышленный транспорт". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.2.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.5.27](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [абзаца первого пункта 5.6.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [пункты 5.7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.7.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), первое предложение [пункта 5.9.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) и [четвертый пункта 5.9.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы второй](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [пятый пункта 5.9.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 5.11.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.12.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.12.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.12.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.14.39](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.17.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.3.34](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.5.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.7.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.10.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.10.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.12.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.12.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.6.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.10.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 [(пункт 8.7.2)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 9 ([пункты 9.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.2.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.4.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.7.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.7.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.8.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.8.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 [(пункт 11.3.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50DBF5819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

26. [СП 38.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C106B25B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.06.04-82\* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C106B25B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C106B25B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C106B25B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

27. [СП 39.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C607B65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.06.05-84\* "Плотины из грунтовых материалов". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C607B65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C607B65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C607B65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

28. [СП 40.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20DB15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20DB15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20DB15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20DB15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

29. [СП 41.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.35](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.31](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C207B15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

30. [СП 42.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пунктов 5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пункта 6.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 10 ([пункты 10.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 ([пункты 11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11.25 ([таблица 10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), за исключением [примечания 4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [11.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.27](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пункта 12.33](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C406B05719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

31. [СП 43.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.3.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.1.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.31](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.47](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.2.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.2.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.3.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.3.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.3.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.3.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.3.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.3.33](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.3.56](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.3.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.3.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.3.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.3.25](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.5.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.1.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.34](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.37](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.2.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.33](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.39](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.47](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.49](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.5.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C70BB15D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

32. [СП 45.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6 ([пункты 6.1.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11 ([пункты 11.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.43](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 12 (пункт 12.7.5, [таблица 12.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), пункт 12.8.18, [позиция 2 таблицы 12.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 14 (пункт 14.1.29, [таблица 14.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 15 [(пункт 15.7)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 16 [(пункт 16.4.10)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 19 (пункт 19.19, [таблица 19.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C20CB65919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

33. [СП 46.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 7 ([пункты 7.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.40](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.51](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) [9.73](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.57](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.59](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.61](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.78](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 ([пункты 11.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 13 [(пункт 13.8)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

34. [СП 47.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (первое и третье предложения [пункта 4.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.1.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.2.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.3.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.3.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.3.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.3.5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.6.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [подраздел 5.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац последний пункта 6.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 6.3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.3.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.3.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.7.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.6.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.2.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.3.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [приложения А](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Б](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [В](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Г](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10AB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

35. [СП 50.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 [(пункт 6.8)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 7 [(пункт 7.3)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 8 ([подпункты "а"](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) и ["б" пункта 8.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 [(пункт 9.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложение Г](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

36. [СП 51.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6 ([пункты 6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 9 ([пункты 9.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9. 17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 ([пункты 11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB55E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

37. [СП 52.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 ([пункты 1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 7 ([пункты 7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.35](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.37](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.38](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.40](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.45](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.86](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.101](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.122](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [приложение К](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C409BF5E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

38. [СП 54.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы третий](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [шестой пункта 4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [слов](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), [4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.1.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац второй пункта 7.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 7.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.2.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.3.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.25](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.31](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.32](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 [(пункт 10.6)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11 ([пункты 11.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C408BE5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

(п. 38 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100023&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)

39. [СП 56.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац последний пункта 4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункт 4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.33](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.34](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.36](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

40. [СП 58.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложения А](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Б](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Г](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Д](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Е](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB25919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

Примечание:

Пункт 41 (в ред. постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033) в части, касающейся пункта 5.2.28 СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", [вступает](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100007&fld=134) в силу с 1 марта 2016 года.

41. [СП 59.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 1 ([пункты 1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.1.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [пятый пункта 4.1.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 4.1.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.1.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац первый пункта 4.1.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 4.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.3.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [третий](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) и [пятый пункта 5.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац первый пункта 5.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 5.1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) и [второй пункта 5.2.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 5.2.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац первый пункта 5.2.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 5.2.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.32](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац второй пункта 5.2.33](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 5.2.34](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.3.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац первый пункта 5.5.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 5.5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.5.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложение Г](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE0AB35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

(п. 41 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100025&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)

Примечание:

Пункт 42 (в ред. постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033) в части, касающейся пунктов 6.1.6, 6.1.7, 6.2.6, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.3 и 6.5.3 - 6.5.7 СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", [вступает](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100007&fld=134) в силу с 1 марта 2016 года.

42. [СП 60.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пункта 4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пункта 5.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.1 ([пункты 6.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.2 ([пункты 6.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.2.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.3 ([пункты 6.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.3.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.4 ([пункты 6.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.5 ([пункты 6.5.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.5.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.1.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.5.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.5.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.6.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.9.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.9.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.10.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.10.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.10.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.10.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.11.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 9 ([пункты 9.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11 ([пункты 11.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 13 ([пункты 13.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [13.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 14 ([пункты 14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [приложения А](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [Д](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Ж](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [И](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [К](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FB75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

(п. 42 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=186691&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100027&fld=134) Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)

43. [СП 61.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B05919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B05919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B05919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B05919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B05919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

Примечание:

В официальном тексте документа допущена опечатка: имеются в виду "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", а не "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы".

44. [СП 62.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.6.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.5.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.5.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.5.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.5.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.3.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.4.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.4.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [пункта 10.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60EB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

45. [СП 63.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11 ([пункты 11.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C606B35719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

46. [СП 64.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Разделы 1 ([пункт 1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложение Е](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B15A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

47. [СП 70.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 3 ([пункты 3.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [3.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [3.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 4 ([пункты 4.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.5.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [подразделы 4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 4.10.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.10.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.12.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.12.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.15.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 4.16.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.19.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.11.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.12.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.12.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.16.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.17.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.17.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.6.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.3.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.6.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 [(пункт 8.1.7)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 9 ([пункты 9.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.2.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.12.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.14.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.16.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.16.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.18.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.18.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C509B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

48. [СП 78.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706BE5D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706BE5D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 [(пункт 4.2)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706BE5D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6 [(пункт 6.6)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706BE5D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 12 [(пункт 12.5.3)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706BE5D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

49. [СП 79.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 10 ([пункты 10.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB35919BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

50. [СП 86.13330.2014](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП III-42-80\* "Магистральные трубопроводы". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6 ([пункты 6.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.4.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.6.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.11.42](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 [(пункт 10.5.4)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11 ([пункты 11.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.6.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 14 [(пункт 14.3.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 18 ([пункты 18.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [18.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [18.5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [18.6.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 19 ([пункты 19.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.3.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.3.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.5.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [19.5.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [19.5.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C50AB65E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

51. [СП 88.13330.2014](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.1.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11 ([пункты 11.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.3.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.3.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 12 ([пункты 12.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [12.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 14 ([пункты 14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 15 ([пункты 15.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [приложение В](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C709B35819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

52. [СП 89.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП II-35-76 "Котельные установки". Разделы 1 ([пункты 1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)) [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.44](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) и [второй пункта 7.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 7.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [третий пункта 7.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 10 ([пункты 10.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.1.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.2.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.6.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 11 ([пункты 11.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [11.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 12 ([пункты 12.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [12.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [12.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [12.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [12.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [12.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [12.35](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 13 ([пункты 13.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [13.80](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 14 ([пункты 14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [14.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 15 ([пункты 15.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [15.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [15.25](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [15.40](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.42](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [15.47](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [15.62](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 16 ([пункты 16.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [16.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [16.27](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [16.31](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 17 ([пункты 17.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [17.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [17.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [17.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [17.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [17.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [17.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 18 ([пункты 18.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [18.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [18.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложение Ж](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB05F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

53. [СП 90.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6 ([пункты 6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.1.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.1.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.2.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.3.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.1.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.1.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.2.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.4.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.5.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.5.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.5.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.6.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.1.37](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.1.78](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.2.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.2.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.2.1.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.3.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.3.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 12 ([пункты 12.5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [12.5.2.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [12.5.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE06B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

54. [СП 91.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.11.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.14.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.16.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложения А](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Б](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [В](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Г](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Д](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Е](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10FBF5C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

55. [СП 92.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП II-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.6.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

56. [СП 98.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.70](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.71](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.72](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.84](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.48](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.58](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.67](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.70](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.71](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.95](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.96](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.101](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 [(пункт 9.17)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB55F19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

57. [СП 101.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [приложения Б](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [Л](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15619BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

58. [СП 102.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6 ([пункты 6.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 9 ([пункты 9.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10CB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

59. [СП 103.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6 ([пункты 6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10DB15719BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

60. [СП 105.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B75C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

61. [СП 106.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C708B25D19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

62. [СП 108.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.8 ([пункты 6.8.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.8.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.8.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.8.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.9 [(пункт 6.9.15)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 6.10 ([пункты 6.10.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.10.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.10.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6.11 ([пункты 6.11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.11.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.11.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE09B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

63. [СП 109.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". Разделы 1 ([пункты 1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955CE08BF5B19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

64. [СП 113.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) "СНиП 21-02-99\* "Стоянки автомобилей". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) - [4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [4.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K)), 5 ([пункты 5.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.1.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.1.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) - [5.1.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.1.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.1.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.1.31](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [абзац первый пункта 5.1.32](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [пункты 5.1.34](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) - [5.1.43](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.1.45](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) и [второй пункта 5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [пункты 5.2.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) - [5.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.31](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [5.2.37](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K)), 6 ([пункты 6.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [6.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [6.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [6.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) - [6.3.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [6.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) - [6.4.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K), [6.5.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K) - [6.5.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K)), [приложение В](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C8995E590298255956C108B05D10F59CB13CA0AFFC14B251764B234FA09DBB71DE7D796EC50D767A4C7C8CEF1946DC4B42174E62FFDBA9E44E02FBC5255D77CEBC0B5F5DB151AF5E3AD374A8FFF265DFF8B7A00113A23908ECF8B3A16C29428338C9F7839205CE4A98165A166E54E3xDI6K).

65. [СП 116.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.2.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.3.1.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.3.4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.3.5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.3.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.3.7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 [(пункт 10.3.8)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 11 ([пункты 11.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [11.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 12 ([пункты 12.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [12.2.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255955C10EB65C19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

66. [СП 118.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [абзаца второго пункта 4.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [пункты 4.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзацы первый](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) и [второй пункта 4.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 4.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [4.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.27](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.32](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.36](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.38](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.46](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 6 ([пункты 6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.38](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.40](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.48](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.53](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.58](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.64](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.72](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.77](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [6.81](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [6.95](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.27](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.35](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.37](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.43](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.46](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.49](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [абзац первый пункта 8.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 8.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.21](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.24](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [8.34](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [приложение Г](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B55A19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK).

67. [СП 119.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 [(абзац второй пункта 4.1)](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 5 ([пункты 5.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 7 ([пункты 7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [7.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [7.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 8 ([пункты 8.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [8.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 9 ([пункты 9.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [9.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [9.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 10 ([пункты 10.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [10.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [10.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C706B25819BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)).

68. [СП 120.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), 4 ([пункты 4.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [4.26](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), 5 ([пункты 5.1.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.1.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.1.1.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.28](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.1.29](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.2.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.1.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.3.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.1.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.1.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.1.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.1.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.4.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.4.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.5.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.2.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.3.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.5.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.1.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.1.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.6.1.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.2.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.2.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.6.2.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.3.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.3.6](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.3.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.3.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.3.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.3.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.6.3.19](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.6.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7.1.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.7.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.7.1.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.7.2.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.7.2.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.8.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.8.1.16](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.8.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.8.2.45](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.8.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.8.3.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [подпункт "а" пункта 5.8.3.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [пункты 5.8.3.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.8.3.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.8.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.8.4.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.9.1.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.9.2.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9.4.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9.4.3](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.9.4.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.3.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.10.3.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.3.13](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.4](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.10.6.10](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.10.6.12](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.10.6.23](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.11.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.11.14](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.12.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.12.38](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.13.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.13.30](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15.1.2](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15.1.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15.1.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.15.1.11](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15.1.15](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15.1.17](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.15.1.20](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.15.1.22](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.16.5](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.6.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.16.6.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) (за исключением [подпункта "в" пункта 5.16.6.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK)), [пункты 5.16.6.9](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.16.6.18](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.16.7.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK) - [5.16.7.7](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.17.1.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.17.2.1](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.17.2.8](http://client.consultant.ru/?q=C1C3D01B5DA3468D5D4225C899414C0798255956C60FB45E19BC87BB62A9A3F41FED5C6C4C2500AC9FB016B5797E6FC0077435517884B71130AE4239634A60F58EA2F5070AF58A345B7C9BB0095716A042E00860A172B9D3BC26F9E1C9FC596C9C2257BAF7EDF06A156AB10BD3FEABE967FD78B90F7E326D08xAIDK), [5.17.2.9](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.18.3.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.18.3.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.19.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.19.2.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.19.2.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.19.2.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.20.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.20.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.20.7](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.20.11](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.20.13](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.20.14](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.21](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.22.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.22.7](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.24.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.24.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.24.8](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.26.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.26.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.26.12](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), 6 ([пункты 6.2.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.2.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.1.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.3.1.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.2.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.3.2.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.3.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.4.5](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.4.11](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.4.14](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.5.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.3.5.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3.6.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.3.6.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.4.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.4.2.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.4.3.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.4.4.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.5.3.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.5.4.5](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.5.5.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.5.5.5](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.7.3.40](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.9.6](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.9.7](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.10.2.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [приложения Е](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [Ж](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8E3103E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

69. [СП 121.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8F3A05E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8F3A05E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8F3A05E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [10](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8F3A05E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

70. [СП 122.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 5 ([пункты 5.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.3.3.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.4.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.4.1.12](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.4.3.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.4.3.5](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.4.6.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.4.6.12](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.5.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.6.17](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.7.9.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.7.9.21](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.8.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.8.21](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.9.5.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.9.5.8](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [5.11.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [5.14.6](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [подраздел 5.15](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), 6 ([пункты 6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.2.9.8](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [приложение А](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633B883707E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

71. [СП 123.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 4 ([пункты 4.6](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [4.7](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [4.10](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [4.13](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [6](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 7 ([подраздел 7.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [пункты 7.2.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [8](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 9 ([пункты 9.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [9.1.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), 10 ([пункты 10.2.4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [10.2.12](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [10.3.9](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [11](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8B3006E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

72. [СП 124.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 5 [(пункт 5.5)](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 6 ([пункты 6.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.10](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.25](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [6.34](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [9](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [10](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [12](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [13](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [15](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [17](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603D8C3703E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

73. [СП 125.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 5 [(пункт 5.3)](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 6 ([пункты 6.2](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6.3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [7](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [8](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [10](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [11](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A8A3305E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

74. [СП 128.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Разделы 1 [(пункт 1.1)](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [4](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [6](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [10](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), 11 ([пункты 11.1.1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [11.1.5](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK)), [12](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [13](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [приложения Г](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [Д](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [Е](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603E8D330AE376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

75. [СП 131.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A873000E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A873000E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [3](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A873000E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) - [13](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92633A873000E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

76. [СП 132.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603F8F3404E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK) "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". [Разделы 1](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603F8F3404E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [7](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603F8F3404E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK), [8](http://client.consultant.ru/?q=E11FC76619F4E9ABC0667F232BFCC0ABEBBA92603F8F3404E376DE45E780024926B2C3F06B623B8C7A14C164085A9ECFF2E2A2BD676C70AACEDDF63277AC025253893CE5FAE0E9C54F41935FBBFC746D0D1C26C70FDF7755601370768EADD675FB4C8F056FE10297159594B855A3B8A880C21486B6E24FC0E4yCIBK).

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.

Приложение 2

Утвержден

приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от 30 марта 2015 г. N 365

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ**

**ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

**СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ**

**РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов |

(в ред. Приказов Росстандарта от 10.05.2017 [N 932](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=216560&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100006&fld=134), от 24.08.2017 [N 1794](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=223773&rnd=89BCA7EDDB72D63A0815956D0740E7CF&dst=100006&fld=134))

Межгосударственные стандарты

1. [ГОСТ 21.001-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB4010839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Общие положения".

2. [ГОСТ 21.002-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B70C0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации".

3. [ГОСТ 21.110-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB4000839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов".

4. [ГОСТ 21.112-87](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613C0EB6024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения".

5. [ГОСТ 21.113-88](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61370FB94B5061975D14DE9E7793BE77066000845527F35A7A29F63594D34A98683A3A3627C8693F424E75CE74EF7E2DE228E2929BE217563249797C9CBD9819C7C682321924DD9EC515FC2EAAE45AFBCCF935DE7D3388D7CA267E0EBE085D7487E23847KBg3K) "Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности".

6. [ГОСТ 21.114-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB4000939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий".

7. [ГОСТ 21.204-93](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613D09B1024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта".

8. [ГОСТ 21.205-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB50C0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений"

9. [ГОСТ 21.206-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB60A0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов".

10. [ГОСТ 21.207-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB50A0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог".

11. [ГОСТ 21.208-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B00A0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах".

12. [ГОСТ 21.209-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B7010139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации".

13. [ГОСТ 21.210-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B70C0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах".

14. [ГОСТ 21.301-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505BA0B0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям".

15. [ГОСТ 21.302-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B00A0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям".

16. [ГОСТ 21.401-88](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613C0EB7024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам".

17. [ГОСТ 21.402-83](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи".

18. [ГОСТ 21.403-80](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613708B7024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое".

19. [ГОСТ 21.405-93](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350CBA0D0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов".

20. [ГОСТ 21.406-88](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613109B7024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах".

21. [ГОСТ 21.408-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B00C0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов".

22. [ГОСТ 21.501-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB5090E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений".

23. [ГОСТ 21.502-2007](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350DBA090939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной и рабочей документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций" до 30.06.2017.

24. [ГОСТ 21.502-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20C0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций" с 01.07.2017.

25. [ГОСТ 21.504-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB2080939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций" с 01.07.2017.

26. [ГОСТ 21.507-81](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB3024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи".

27. [ГОСТ 21.508-93](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EB70D0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов".

28. [ГОСТ 21.513-83](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61330DB4024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи".

29. [ГОСТ 21.601-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB5090139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации".

30. [ГОСТ 21.602-2003](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613608BB010270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" до 30.06.2017.

31. [ГОСТ 21.602-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB4010839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" с 01.07.2017.

32. [ГОСТ 21.605-82](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360AB10F0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи" до 30.06.2017.

33. [ГОСТ 21.705-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB3080C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей" с 01.07.2017.

34. [ГОСТ 21.606-95](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505BB024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных" до 30.06.2017.

35. [ГОСТ 21.606-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA0A0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных" с 01.07.2017

36. [ГОСТ 21.607-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B60E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения".

37. [ГОСТ 21.608-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B60E0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения".

38. [ГОСТ 21.609-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B6080039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения".

39. [ГОСТ 21.610-85](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613705B7024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи".

40. [ГОСТ 21.613-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B40C0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования".

41. [ГОСТ 21.615-88](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613705B94B5061975D14DE9E7793BE77066000845527F35A7A29F63594D34A98683A3A3627C8693F424E75CE74EF7E2DE228E2929BE217563249797C9CBD9819C7C682321924DD9EC515FC2EAAE45AFBCCF935DE7D3388D7CA267E0EBE085D7487E23847KBg3K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений".

42. [ГОСТ 21.701-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B00D0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог".

43. [ГОСТ 21.702-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B0080E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей".

44. [ГОСТ 21.704-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA0D0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей, водоснабжения и канализации".

45. [ГОСТ 21.709-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB4010C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем".

46. [ГОСТ 5180-84](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB1024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик".

47. [ГОСТ 5686-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB60D0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы полевых испытаний сваями".

48. [ГОСТ 9238-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B10B0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.".

49. [ГОСТ 9720-76](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B2024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм.".

50. [ГОСТ 12071-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B40D0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов".

51. [ГОСТ 12248-2010](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613509BA0B0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости".

52. [ГОСТ 12536-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505BB090E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава".

53. [ГОСТ 18105-2010](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". Кроме [разделов 1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [4](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) ([пунктов 4.1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) - [4.4](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [4.8](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), [5](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) ([пунктов 5.5](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) - [5.10](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), [пунктов 8.2](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) - [8.4](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [8.7](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)).

54. [ГОСТ 19912-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB60D0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием".

55. [ГОСТ 20276-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB3080039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости".

56. [ГОСТ 20444-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A087625AB6A613305B1010270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики".

57. [ГОСТ 20522-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB70D0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний".

58. [ГОСТ 21779-82](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613204B7024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски".

59. [ГОСТ 21780-2006](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613C0EB30D0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности".

60. [ГОСТ 22733-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB10D0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности".

61. [ГОСТ 23061-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB1000039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности".

62. [ГОСТ 23161-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB4080939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности".

63. [ГОСТ 23278-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B50C0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости".

64. [ГОСТ 23337-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B5090139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий".

65. [ГОСТ 23615-79](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613105B50C0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности".

66. [ГОСТ 23616-79](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613204B3000270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности".

67. [ГОСТ 23740-79](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350DB6080270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ" до 30.06.2017.

68. [ГОСТ 23740-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20A0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы определения содержания органических веществ" с 01.07.2017.

69. [ГОСТ 23961-80](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613605B20D0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава".

70. [ГОСТ 24451-80](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350FBA010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования".

71. [ГОСТ 24846-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB10A0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений".

72. [ГОСТ 24847-81](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508BA0C0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания".

73. [ГОСТ 24940-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB4010939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

74. [ГОСТ 24992-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B7000A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке".

75. [ГОСТ 25100-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB1000C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Классификация".

76. [ГОСТ 25358-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B2090139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Метод полевого определения температуры".

77. [ГОСТ 25380-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B7010039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции".

78. [ГОСТ 25584-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB50E0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации".

79. [ГОСТ 25902-83](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61320AB50B0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи".

80. [ГОСТ 26253-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B50E0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций".

81. [ГОСТ 26254-84](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BBA0B0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" до 31.05.2016.

82. [ГОСТ Р 56623-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B5080139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" с 01.06.2017.

83. [ГОСТ 26262-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания".

84. [ГОСТ 26263-84](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB7000270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов".

85. [ГОСТ 26433.0-85](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613308B0000270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения".

86. [ГОСТ 26433.1-89](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61300FBB000270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления".

87. [ГОСТ 26433.2-94](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B50B0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений".

88. [ГОСТ 26607-85](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61330CB94B5061975D14DE9E7793BE77066000845527F35A7A29F63594D34A98683A3A3627C8693F424E75CE74EF7E2DE228E2929BE217563249797C9CBD9819C7C682321924DD9EC515FC2EAAE45AFBCCF935DE7D3388D7CA267E0EBE085D7487E23847KBg3K) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски".

89. [ГОСТ 26629-85](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613C0BB94B5061975D14DE9E7793BE77066000845527F35A7A29F63594D34A98683A3A3627C8693F424E75CE74EF7E2DE228E2929BE217563249797C9CBD9819C7C682321924DD9EC515FC2EAAE45AFBCCF935DE7D3388D7CA267E0EBE085D7487E23847KBg3K) "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".

90. [ГОСТ 26775-97](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613308B7080270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования".

91. [ГОСТ 26824-2010](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613509BB080F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Методы измерения яркости".

92. [ГОСТ 27217-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB10B0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения".

93. [ГОСТ 27296-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB60D0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций".

94. [ГОСТ 27679-88](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613C09B3010270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума".

95. [ГОСТ 27751-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Кроме [разделов 1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) ([пункта 1.2](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), [3](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [4](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) ([пунктов 4.1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [4.2](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), [5](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) (за исключением [пункта 5.2.6](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), [6](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) (за исключением [пункта 6.1.1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), [7](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) - [13](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B4090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K).

96. [ГОСТ 28100-2007](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350DB3090139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления".

97. [ГОСТ 28514-90](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB40A0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема".

98. [ГОСТ 28622-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB3010A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости".

99. [ГОСТ 28984-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB60D0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения".

100. [ГОСТ 30353-95](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613105BA090270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Полы. Методы испытания на стойкость к ударным воздействиям".

101. [ГОСТ 30413-96](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613208B30C0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием".

102. [ГОСТ 30416-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB30F0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения".

103. [ГОСТ 30494-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB30C0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

104. [ГОСТ 30672-2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB40F0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Полевые испытания. Общие положения".

105. [ГОСТ 31166-2003](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350DBB0B0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи".

106. [ГОСТ 31167-2009](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613509B2000D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях".

107. [ГОСТ 31168-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B60E0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление".

108. [ГОСТ 31251-2008](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350FB50E0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность".

109. [ГОСТ 31385-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB6080039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов".

110. [ГОСТ 31427-2010](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613509BA0E0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности".

111. [ГОСТ 31937-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". Кроме [разделов 1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) ([пунктов 6.2.5](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.2.6](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.3.2](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.3.3](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.4.18](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.4.19](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.4.20](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), [приложений Б](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [В](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [К](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [Л](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB7010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K).

112. [ГОСТ 32498-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505BA090C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения".

113. [ГОСТ 33120-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B7000D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений".

114. [ГОСТ 33121-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505BB0C0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям".

115. [ГОСТ 33160-2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B20F0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Тепловая изоляция. Физические величины и определения".

116. [ГОСТ 33392-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B4000A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений".

117. [ГОСТ 33393-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B50E0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности".

118. [ГОСТ 33793-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB7090F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке".

Национальные стандарты

119. [ГОСТ Р 21.1003-2009](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350FB6010139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации".

120. [ГОСТ Р 21.1101-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350AB3080D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

121. [ГОСТ Р 21.1703-2000](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613208B30F0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи".

122. [ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B00C0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Зрительные залы".

123. [ГОСТ Р 50831-95](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A027A3BAB6A613709BA0A0A30911B458D9827C2FD38103442C31F45F6597540F13C989110CC3673661873CD1F3F32370DE350DA7876BC28BAC4C8AB43066104293D9AA6C828BFF9CB472923EF9CD876F96BA8E176E694AF33EB3E139DE4D82E3E36BC101F4DA9DA22188632A50CK8gBK) "Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования".

124. [ГОСТ Р 51164-98](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613C0CBB0A0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии".

125. [ГОСТ Р 51872-2002](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61320AB70D0270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения".

126. [ГОСТ Р 52044-2003](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". Кроме разделов 5 ([пунктов 5.1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [5.2](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [5.4](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [5.7](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)), 6 ([пунктов 6.1](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.4](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.12](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K), [6.13](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K)).

127. [ГОСТ Р 52892-2007](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350DB5010039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию".

128. [ГОСТ Р 53582-2009](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350FBA0E0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов".

129. [ГОСТ Р 54852-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B30B0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".

130. [ГОСТ Р 54853-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508BB080139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера".

131. [ГОСТ Р 54856-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB20C0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками".

132. [ГОСТ Р 54857-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB20B0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Определение кратности воздухообмена помещений методом индикаторного газа".

133. [ГОСТ Р 54859-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B70E0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний".

134. [ГОСТ Р 54860-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB20E0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения".

135. [ГОСТ Р 54862-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB2010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания".

136. [ГОСТ Р 54865-2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B20D0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами".

137. [ГОСТ Р 55913-2013](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505B50D0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Номенклатура климатических параметров для расчета тепловой мощности системы отопления".

138. [ГОСТ Р 56353-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613505BB0D0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов".

139. [ГОСТ Р 56379-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B1000139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Полы. Метод испытания несущей способности".

140. [ГОСТ Р 56380-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B2010839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Сети водоснабжения из предизолированных труб. Дистанционный контроль качества".

141. [ГОСТ Р 56502-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B6000939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Системы обеспечения микроклимата новых зданий. Оценка энергетической эффективности при проектировании".

142. [ГОСТ Р 56503-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B5010939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Системы кондиционирования воздуха. Расчет затрат энергии".

143. [ГОСТ Р 56623-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B5080139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций".

144. [ГОСТ Р 56709-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B50F0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Методы измерения коэффициентов отражения света поверхностями помещений и фасадов".

145. [ГОСТ Р 56769-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504BA0D0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума".

146. [ГОСТ Р 56770-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B50E0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума".

147. [ГОСТ Р 56771-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504BB010F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения".

148. [ГОСТ Р 56776-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504BB080839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Системы приготовления бытового горячего водоснабжения. Метод расчета энергопотребления и эффективности".

149. [ГОСТ Р 56777-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504BB080F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Котельные установки. Метод расчета энергопотребления и эффективности".

150. [ГОСТ Р 56778-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504BB080A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Системы передачи тепла для отопления помещений. Методика расчета энергопотребления и эффективности".

151. [ГОСТ Р 56779-2015](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504BB080D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Системы распределения бытового горячего водоснабжения. Метод расчета энергопотребления и эффективности".

152. [ГОСТ Р 56925-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB3080139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий".

153. [ГОСТ Р 57208-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB5080139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Тоннели и метрополитены. Правила обследования и устранения дефектов и повреждений при эксплуатации".

154. [ГОСТ Р 57260-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB5000139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Климатология строительная. Параметры для расчета естественного освещения с учетом распределения яркости по небосводу".

155. [ГОСТ Р 57363-2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20A0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом (технического заказчика)" с 01.06.2017.

Своды правил

(актуализированные редакции СНиП)

156. [СП 14.13330.2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350ABA0C0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах" с изменением N 1.

157. [СП 15.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB10F0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-22-81\* Каменные и армокаменные конструкции" с изменениями N 1, N 2.

158. [СП 16.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B4010A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-23-81\* Стальные конструкции" с изменением N 1.

159. [СП 17.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EBA0C0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-26-76 Кровли".

160. [СП 18.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB70B0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-89-80\* Генеральные планы промышленных предприятий" с изменением N 1.

161. [СП 19.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B4000039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий" с изменением N 1.

162. [СП 20.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EBA010E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" до 03.06.2017

163. [СП 20.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20B0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" с 03.06.2017

164. [СП 21.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB6080839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах".

165. [СП 22.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB30D0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений".

166. [СП 23.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EBB0B0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.02.02-85\* Основания гидротехнических сооружений".

167. [СП 24.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA010C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты" с изменением N 1.

168. [СП 25.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB5000F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" с изменением N 1.

169. [СП 26.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40F0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками" с изменением N 1.

170. [СП 27.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EB50E0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур".

171. [СП 28.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB50E0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" с изменениями N 1, N 2.

172. [СП 29.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB50C0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.03.13-88 Полы".

173. [СП 30.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613509BB0A0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" до 16.06.2017.

174. [СП 30.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB3080139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" с 16.06.2017.

175. [СП 31.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360FB6080D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" с изменениями N 1, N 2.

176. [СП 32.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360FB6080A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" с изменением N 1.

177. [СП 33.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40F0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов" с изменением N 1.

178. [СП 34.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB0080E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги" с изменением N 1.

179. [СП 35.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB000D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.05.03-84\* Мосты и трубы" с изменением N 1.

180. [СП 36.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB7080E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.05.06-85\* Магистральные трубопроводы" с изменением N 1.

181. [СП 37.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360FB1010F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.05.07-91\* Промышленный транспорт" с изменением N 1.

182. [СП 38.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BBA0C0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.04-82\* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)".

183. [СП 39.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CBB080939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.05-84\* Плотины из грунтовых материалов".

184. [СП 40.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B10F0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные".

185. [СП 41.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508BB0F0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений".

186. [СП 42.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EBA0E0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" до 30.06.2017.

187. [СП 42.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20E0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" с 30.06.2017.

188. [СП 43.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB70F0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий" с изменением N 1.

189. [СП 44.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40F0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.09.04-87\* Административные и бытовые здания" с изменением N 1.

190. [СП 45.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613508B0080E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты".

191. [СП 46.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360FB60D0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы" с изменением N 1.

192. [СП 47.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB60E0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" до 30.06.2017.

193. [СП 47.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20E0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" с 30.06.2017.

194. [СП 48.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40B0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" с изменением N 1.

195. [СП 50.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB00E0C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий".

196. [СП 51.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB30B0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 23-03-2003 Защита от шума".

197. [СП 52.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EB5010939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение" до 07.05.2017.

198. [СП 52.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB30D0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение" с 07.05.2017.

199. [СП 53.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EB50E0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 30-02-97\* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения".

200. [СП 54.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20F0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные".

201. [СП 55.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40F0B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные".

202. [СП 56.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40D0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" с изменением N 1.

203. [СП 58.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20C0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения" с изменением N 1.

204. [СП 59.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B60D0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" до 14.05.2017

205. [СП 59.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB50A0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" с 14.05.2017

206. [СП 60.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB30C0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

207. [СП 61.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB50E0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" с изменением N 1.

208. [СП 62.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20F0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы" с изменениями N 1, N 2.

209. [СП 63.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CBA0D0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" с изменениями N 1, N 2.

210. [СП 64.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA0F0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции" с изменением N 1.

211. [СП 69.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB3080E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки".

212. [СП 70.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360FB50C0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" с изменением N 1.

213. [СП 72.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20E0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

214. [СП 73.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB7000B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы".

215. СП 76.13330.2011 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" до 16.06.2017.

216. [СП 76.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB2010839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" с 16.06.2017.

217. [СП 77.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40F0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации".

218. [СП 78.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA000A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" с изменением N 1.

219. [СП 79.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360FB60D0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний" с изменением N 1.

220. [СП 80.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA010F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные".

221. [СП 82.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20E0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий".

222. [СП 83.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0B0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы".

223. [СП 84.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350EB7000270C30A11DA9D23C1A96A0729438A5C4BFF35792FF23A9C9E1881646A6A4823B31B44404C0FE12AF5266CE469BC8596BC4E58380A237EC0A49431B3D1BF501441E2F9E711DB6F8FA053A29DF662E4692989FED9072D17EF094E4CBAE21F18A16DKBg7K) "СНиП III-39-76 Трамвайные пути" до 15.06.2017

224. [СП 84.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB0080839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП III-39-76 Трамвайные пути" с 16.06.2017

225. [СП 85.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61320FB0024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта" до 15.06.2017

226. [СП 85.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB30D0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта" с 16.06.2017

227. [СП 86.13330.2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360FB6080939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП III-42-80\* Магистральные трубопроводы" с изменением N 1.

228. [СП 88.13330.2014](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB50D0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-11-77\* Защитные сооружения гражданской обороны" с изменением N 1.

229. [СП 89.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB00E0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-35-76 Котельные установки" до 16.06.2017.

230. СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 Котельные установки" с 16.06.2017.

231. [СП 90.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504BA0C0F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-58-75 Электростанции тепловые" с изменением N 1.

232. [СП 91.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB3010B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-94-80 Подземные горные выработки".

233. [СП 92.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A613504B4010D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений" с изменением N 1.

234. СП 93.13330.2011 "СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках" до 16.06.2017

235. [СП 93.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB3080F39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках" с 16.06.2017

236. [СП 94.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB7000C39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта".

237. СП 95.13330.2011 "СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона" до 07.05.2017

238. [СП 95.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA010139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона" с 07.05.2017

239. СП 96.13330.2011 "СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции" до 16.06.2017

240. [СП 96.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20E0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции" с 16.06.2017

241. СП 97.13330.2011 "СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции" до 17.05.2017

242. [СП 97.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBA010E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции" с 18.05.2017

243. [СП 98.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB20B0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии".

244. СП 99.13330.2011 "СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях" до 29.06.2017

245. [СП 99.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB50D0839D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях" с 30.06.2017

246. [СП 100.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DBB0C0939D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения".

247. [СП 101.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB10F0139D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения".

248. [СП 102.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB00F0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические".

249. [СП 103.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61350BB10F0039D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод".

250. [СП 104.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61320ABA024B6BC95418D695289EA470002F0C865E40985E7D28F33F969C579C6062324055C1123F404E0F9B7FFE3725EC67F39490B71B543A02686FD3EBC26BC1D7AE7C5A02C4E0994D8310B1BB0CF492A833E25501BBCDC30E056C8D3A7C6DA3C63B1BFDK2g3K) "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления" до 15.06.2017

251. [СП 104.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB30E0E39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления" с 16.06.2017

252. [СП 105.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB4090B39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" с изменением N 1.

253. [СП 106.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360DB40C0A39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" с изменением N 1.

254. [СП 107.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=F65F9F6343F9887EC0893F0F2A147639AB6A61360CB20E0D39D8004FD3912BCAF6671D2E45C55049F452122BF53B99941ACE796E62102BC5694D3B4C0DE150A02D7DAD61B2CA87BA450D34082B35D1B7DB67E9A3B941380FA1DFFE6F8737F09E48FDCBF93CB56F15A1CCEA1D243F946B7D7E9BFB3B3CA231F9K4g2K) "СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники".

255. [СП 108.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906207AD3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E18796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна" с изменением N 1.

256. [СП 109.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B590630DAC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 2.11.02-87 Холодильники" с изменением N 1.

257. [СП 113.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906502AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей" [СП 114.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996306AA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы" до 06.05.2017.

258. [СП 113.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986502AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей" [СП 114.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996306AA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы" с 07.05.2017.

259. СП 115.13330.2011 "СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий" до 15.06.2017.

260. СП 115.13330.2016 "СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий" с 16.06.2017.

261. [СП 116.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59F6504AB3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения".

262. [СП 118.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996D07AD3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" с изменениями N 1, N 2.

263. [СП 119.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996D00AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм" с изменением N 1.

264. [СП 120.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986406A93EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 32-02-2003 Метрополитены" с изменениями N 1, N 2.

265. [СП 121.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59F650DAF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 32-03-96 Аэродромы",

266. [СП 122.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996200AD3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные" с изменением N 1.

267. [СП 123.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986107AC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки".

268. [СП 124.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59F6600A93EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети".

269. [СП 125.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986004AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов" с изменением N 1.

270. [СП 126.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59F6503A03EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве".

271. [СП 128.13330.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996201AA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции".

272. [СП 131.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986D07AA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология" с изменением N 2.

273. [СП 165.1325800.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986300AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне".

274. [СП 264.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986401A13EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства".

Своды правил

(не актуализированные редакции СНиП)

275. [СНиП 3.01.04-87](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B09C610DA277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

276. [СНиП 3.04.01-87](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59A610DA277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Изоляционные и отделочные покрытия".

277. [СНиП 3.05.03-85](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B1986105A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Тепловые сети".

278. [СНиП 3.05.05-84](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B09C6003A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

279. [СНиП 3.07.03-85\*](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B1996505A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Мелиоративные системы и сооружения".

280. [СНиП III-44-77](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B19E620EEB6CBC170CC1BB3B0CEE1E9D3D4B613A5ED522D3D02E54DB249078C4866F9F11218798FFA14244372775CF4B5350A9FE8ACD0CDCB3A7F0E6B6E9FCD27F6788D99F3B419943BD1F9358B2131BFDF45C7F8C7D45E80A34B9342827AA0C8400589EL6gAK) "Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены".

281. [СНиП 2.11.03-93](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B399620EEB6CBC170CC1BB3B0CEE1E9D3D4B613A5ED522D3D02E54DB249078C4866F9F11218798FFA14244372775CF4B5350A9FE8ACD0CDCB3A7F0E6B6E9FCD27F6788D99F3B419943BD1F9358B2131BFDF45C7F8C7D45E80A34B9342827AA0C8400589EL6gAK) "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы".

282. [СНиП 11-04-2003](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B1986106A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

283. [СНиП 2.01.28-85](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B0906D01A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию".

284. [СНиП 3.05.04-85\*](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B0916406A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

285. [СНиП 3.09.01-85](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B1996C04A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий".

286. [СНиП 1.04.03-85\*](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B19C610CA277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".

287. [СНиП 3.07.02-87](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986E47F066E21E00C9B06401F4199B7247633139BE26D4D12B5ED96B8D7CCCDE67E96328FC98FDA23B113C363CC7451C41AFF5DFC10ED4F8B6E3A9E0B38ED46E4BC69AB9223FC51BC2218807E41C45ACF26057BE4E5FE1224FDB071A06B328A00304LDg0K) "Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения".

Своды правил

(неактуализированные редакции сводов правил

Госстроя России)

288. [СП 12-102-2001](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B09B6301A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Механизация строительства. Расчет топлива на работу строительных и дорожных машин".

289. [СП 13-101-99](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B0986102A277B64905CDB33053E3049A3B046D3855B249D7D72F51D126DF65C08E379767538EE3FFA3413D622C6486435D1FB8F8819800DEBBECE1F5F9BFA6A07976A497DC1D58E71FE560AD43ED4514A3A55A43A44F76F2031CC2561B158B15A0245BC224LDg4K) "Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб".

290. [СП 30-102-99](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B79F640EEB6CBC170CC1BB3B0CEE1E9D3D4B613A5ED522D3D02E54DB249078C4866F9F11218798FFA14244372775CF4B5350A9FE8ACD0CDCB3A7F0E6B6E9FCD27F6788D99F3B419943BD1F9358B2131BFDF45C7F8C7D45E80A34B9342827AA0C8400589EL6gAK) "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства".

291. [СП 31-103-99](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B69A620EEB6CBC170CC1BB3B0CEE1E9D3D4B613A5ED522D3D02E54DB249078C4866F9F11218798FFA14244372775CF4B5350A9FE8ACD0CDCB3A7F0E6B6E9FCD27F6788D99F3B419943BD1F9358B2131BFDF45C7F8C7D45E80A34B9342827AA0C8400589EL6gAK) "Здания, сооружения и комплексы православных храмов". Всех их нет в Фонде

Своды правил

292. [СП 66.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996202A03EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом" с изменениями N 1, N 2.

293. [СП 132.13330.2011](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59D6503AE3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Кроме разделов 1, 7, 8.

294. [СП 133.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B698650DAC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".

295. [СП 134.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986C05A83EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".

296. [СП 136.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996207AC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения" с изменением N 1.

297. [СП 137.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B699630DAB3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования" с изменением N 1.

298. [СП 138.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996001A13EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования" с изменением N 1.

299. [СП 139.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996205A13EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования" с изменением N 1.

300. [СП 140.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B699630DAA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения" с изменением N 1.

301. [СП 141.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996700AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения" с изменением N 1.

302. [СП 142.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906207AC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания центров ресоциализации. Правила проектирования" с изменением N 1.

303. [СП 143.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B590630DAE3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования" с изменением N 1.

304. [СП 144.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906D00AC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования" с изменением N 1.

305. [СП 145.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996705A13EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Дома-интернаты. Правила проектирования" с изменением N 1.

306. [СП 146.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906206AA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования" с изменением N 1.

307. [СП 147.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906207AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции" с изменением N 1.

308. [СП 148.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B590630DAF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования" с изменением N 1.

309. [СП 149.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996707A13EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования" с изменением N 1.

310. [СП 150.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996706AA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования" с изменением N 1.

311. [СП 151.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59E640CAD3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС (в 2-х частях)".

312. [СП 152.13330.2012](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B59F6D05A13EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования".

313. [СП 158.13330.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986404A93EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" с изменением N 1.

314. [СП 159.1325800.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5916102A13EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета".

315. [СП 160.1325800.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5916102A03EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования".

316. [СП 163.1325800.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5916D03AC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа".

317. [СП 164.1325800.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B591630DA93EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования".

318. [СП 228.1325800.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5916001A83EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования".

319. [СП 229.1325800.2014](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996200AC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии" с изменением N 1.

320. [СП 230.1325800.2015](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906506AD3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей".

321. [СП 242.1325800.2015](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906203A83EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования".

322. [СП 245.1325800.2015](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B5906202AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ".

323. [СП 246.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F611D2F09799F73B5906204A937E458519AB63450B7568D2605247B5BBB25DBB82C57D529D72892973BC7372D8A988DD8433C18003A9C1B1C19F9A696955E87B5E6A2AFFBE3BFAC5102B3AABE103DD878C7648A02C8011DFAF455149E5B6CF32A0FE30502448A0698195BE57BC6A9L5g7K) "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений".

324. [СП 247.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996501AE3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования".

325. [СП 248.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996402A83EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Сооружения подземные. Правила проектирования".

326. [СП 249.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996502A93EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами".

327. [СП 250.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996503A03EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и сооружения. Защита от подземных вод".

328. [СП 251.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986D02AC3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования".

329. [СП 252.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B699670DAB3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования".

330. [СП 253.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996605A83EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Инженерные системы высотных зданий".

331. [СП 254.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B699670DA93EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума".

332. [СП 255.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996601AF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения".

333. [СП 256.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986D02AD3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".

334. [СП 257.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B699610DAF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания гостиниц. Правила проектирования".

335. [СП 259.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B699600DAF3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования".

336. [СП 260.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B699610DAE3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования".

337. [СП 261.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986400A93EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства".

338. [СП 262.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996C02A83EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства".

339. [СП 263.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986402AD3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования".

340. [СП 265.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986502A03EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства".

341. [СП 266.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986504A03EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования".

342. [СП 267.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986402AB3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Здания и комплексы высотные. Правила проектирования".

343. [СП 268.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B698640DA83EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования".

344. [СП 269.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6986402AA3EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического микрорайонирования".

345. [СП 270.1325800.2016](http://client.consultant.ru/?q=E0C1DE3DF372879A3B71834F61023A0C799F73B6996C01A03EAD435BC4BF3858BC09803C02223457B92EBCD32850D42CDD2ADD8A3FCF6F25FCEA84A3433E1B796F970A5511F7E9879355D2B9E4AAE4EAF0F0FA0B70B5BB925E7EFE61B938D27DF61A42ACFB0B45986744C11915EA2D7926B934B9007FC1789ALEg7K) "Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила оценки повреждений дорог при землетрясениях в отдаленных и труднодоступных районах".

Приложение №3

**Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства**

Утверждены решением Совета Ассоциации "Национальное объединение строителей» от 16.05.2018 №122, дата введения в действие - 01.06.2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Обозначение** | **Наименование стандарта** | **Поправки, изменения, сокращения** |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.1-2011.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях | [Поправки](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202.23.1%20(1-2).pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 от 22.04.2011, 24.12.2014  [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.1-2011.pdf) к СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 от 30.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.24.2-2011.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха | [Поправки](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202.24.2%20(1-2).pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 от 22.04.2011, 24.12.2012  [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.24.2-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.169-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.169-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.3-2011.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования | [Поправки](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202.15.3_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20(1-2).pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 от 22.04.2011, 24.12.2014 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля | [Поправка](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%202.15.8.pdf) к СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 от 23.11.2012  [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.8-2011.pdf) к СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.9-2011.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила и методы контроля | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.9-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.10-2011.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.10-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.69-2012.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.69-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.18.116-2013.pdf) | Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.18.116-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.129-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. Общие требования | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.129-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.130-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 2. Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и контроль выполнения |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.152-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.152-2014.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 3. Низковольтные комплектные устройства. Приборы учета электроэнергии. Системы заземления, уравнивая потенциалов и молниезащиты. Требования, правила и контроль выполнения |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.144-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.144-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой энергии, воды). Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.144-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.15.144-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.166-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.166-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство теплонасосных систем теплохладоснабжения зданий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.166-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.166-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.167-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.167-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.168-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.168-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.31.5-2011.pdf) | Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.31.5-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.31.11-2011.pdf) | Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.31.11-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.31.12-2011.pdf) | Промышленные печи и тепловые агрегаты. Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf) | Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf) | Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.53-2011.pdf) | Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.53-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.120-2013.pdf) | Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.64-2012.pdf) | Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%202.10.64.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 от 20.01.2017  [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.64-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf) | Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.7-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.67-2012.pdf) | Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202%2014%2067-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 от 02.04.2013 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.80-2012.pdf) | Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.80-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf) | Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf) | Системы фасадные. Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.132-2013.pdf) | Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.132-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.16-2011.pdf) | Конструкции сборно-монолитные железобетонные. Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.54-2011(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%E2%84%961).pdf) | Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.54-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99-%D0%9D%D0%9E%D0%9F%202.6.98-2014.pdf) | Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С) | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.98-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.156-2014.pdf) | Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.6.175-2015](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.175-2014.pdf) | Конструкции строительные железобетонные. Соединение металлической стержневой арматуры методом механической опрессовки. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.55-2011.pdf) | Конструкции железобетонные. Монтаж сборных плит покрытий и перекрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.55-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/standarty_nostroy/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.56-2011.pdf) | Конструкции железобетонные. Монтаж сборных ригелей, балок перекрытий и покрытий, стропильных балок, прогонов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.56-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.57-2011.pdf) | Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.57-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.58-2011.pdf) | Колонны сборные железобетонные многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.58-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf) | Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.17-2011.pdf) | Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.17-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.18-2011.pdf) | Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве | [Поправки](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202.3.18%20(2%20%D1%88%D1%82).pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 от 06.09.2012, 28.12.2012  [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.18-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19-2011.pdf) | Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием высокоточной обделки | [Поправка](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202.27.19.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 от 30.08.2012  [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.19-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf) | Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.65-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.17.66-2012.pdf) | Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.17.66-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.123-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Освоение подземного пространства. Гидроизоляция транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила проектирования, производства и приемки работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.123-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.124-2013.pdf) | Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.124-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.125-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Освоение подземного пространства. Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.125-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.127-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.127-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.128-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.27.128-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.135-2013.pdf) | Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.135-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.126-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.126-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.21-2011.pdf) | Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 Осушительные системы Общие требования по проектированию и строительству | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.21-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.22-2011.pdf) | Мелиоративные системы и сооружения. Габионные противоэрозийные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.22-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.137-2013.pdf) | Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.138-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо бройлеров). Монтаж технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.139-2013.pdf) | Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.140-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.23-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.23-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.23 – 2011 | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 1 Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.24-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.24-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.24 – 2011 | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2 Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.25-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.25-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.25 – 2011 | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 3 Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время) |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.26-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.26-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.26 – 2011 | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 4 Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.27-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.27-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.27 – 2011 | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 5 Возведение земляного полотна на слабых грунтах |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.28-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.28-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28 – 2011 | Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 6 Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.28-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.29-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.29-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.29 – 2011 | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1 Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.30-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.30-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.30 – 2011 | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2 Строительство оснований из укрепленных грунтов | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.30-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.31-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.31-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.31 – 2011 | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3 Строительство оснований из минеральных материалов, не обработанных вяжущими | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.31-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.32-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.32-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.32 – 2011 | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4 Строительство оснований из укатываемого бетона | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.32-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.33-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.33-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.33 – 2011 | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5 Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.33-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.34-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.34-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.34 – 2011 | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6 Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.35-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.35-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.35 – 2011 | Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7 Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.35-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.36 – 2011 | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1 Общие положения | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.36-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.37 – 2011 | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2 Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.37-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.38 – 2011 | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3 Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.38-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.39 – 2011 | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4 Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.39-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.40 – 2011 | Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 5 Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного асфальтобетона | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.40-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.41-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.41-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.41 – 2011 | Устройство цементобетонных покрытий автомобильных дорог | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.41-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.42-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.42 – 2011 | Устройство обстановки дороги. Часть 1 Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.43-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.43 – 2011 | Устройство обстановки дороги. Часть 2 Нанесение дорожной разметки |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.44-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.44-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.44 – 2011 | Устройство обстановки дороги. Часть 3 Устройство металлических барьерных ограждений | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.44-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/control-card/%D0%9A%D0%9A_%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.45-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.45 – 2011 | Устройство обстановки дороги. Часть 4 Устройство парапетных ограждений из монолитного цементобетона |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.46-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 | Устройство обстановки дороги. Часть 5 Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.46-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.47-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.47-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 1 Общие положения |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.48-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.48 – 2011 | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2 Устройство защитных слоёв и слоёв износа | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.48-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.49-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.49 – 2011 | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 3 Восстановление изношенных покрытий | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.49-2011.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.50-2011.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.50-2011.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.50 – 2011 | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 4 Ликвидация колеи |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.99-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.99-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.99 – 2011 | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.99-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.100-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.100 – 2011 | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.101-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.101 – 2011 | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и реконструкция | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.102-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.102 – 2011 | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных труб | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/download/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.103-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.103-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.103 – 2011 | Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.103-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.104-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.104-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.104 – 2011 | Мостовые сооружения. Устройство конструкций деформационных швов мостовых сооружений |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.105-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.105-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.105 – 2011 | Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.106-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.106 – 2011 | Мостовые сооружения. Сооружение сборных и сборно-монолитных железобетонных пролетных строений мостов |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.107-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.107-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.107 – 2011 | Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из опускных колодцев |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.108-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.108-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.108 – 2011 | Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.108-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.109-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.109-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.109 – 2011 | Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.109-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.110-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.110-2013.pdf)соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.110 – 2011 | Мостовые сооружения. Устройство опор мостов | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.110-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.111-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.111-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.111 – 2011 | Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.112-2013.pdf)соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.112 – 2011 | Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных материалов | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/download/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.113-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.29.113-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.113 – 2011 | Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.113-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.114-2013.pdf)  [Карта контроля](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%9A%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.25.114-2013.pdf) соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.114 – 2011 | Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.158-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.158-2014.pdf) | Автомобильные дороги. Горячая регенерация асфальтобетонных конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.25.159-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.159-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Автомобильные дороги. Холодная регенерация конструктивных слоев для устройства оснований дорожных одежд. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.173-2015](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.173.pdf) | Мостовые сооружения. Капитальный ремонт железобетонных пролетных строений мостовых сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf) | Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.59-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.60-2012.pdf) | Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.134-2013.pdf) | Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.134-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.148-2014.pdf) | Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.148-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.183-2015_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.62-2012.pdf) | Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2 Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.62-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.74-2012.pdf) | Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.74-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.75-2012.pdf) | Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.5.75-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/114.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.151-2014.pdf) | Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.151-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.76-2012.pdf) | Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.76-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.11.88-2013.pdf) | Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.11.88-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.118-2013.pdf) | Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.119-2013.pdf) | Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.119-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.131-2013.pdf) | Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.131-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.9.136-2013.pdf) | Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.9.157-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.9.157-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.11.161-2014.pdf) | Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.11.161-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf) | Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf) | Строительные конструкции металлические. Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.170-2015.pdf) | Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.85-2013_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.85-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.86-2013.pdf) | Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.86-2013.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.26.193-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/193.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.26.193-2016.pdf) | Железнодорожная автоматика и телемеханика. Работы по устройству систем защиты оборудования сигнализации, централизации и блокировки на перегонах и железнодорожных станциях от грозовых, коммутационных и длительных перенапряжений. Правила проведения, контроль выполнения и оценка соответствия выполненных работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.20.149-2014.pdf) | Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.20.149-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.171-2015_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Полы. Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.12.172-2015](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.172-2015_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Полы. Здания производственные и общественные. Устройство полов с полимерными покрытиями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99-%D0%9D%D0%9E%D0%9F%202.7.141-2014_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf) | Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.141-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ 2.7.141-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014](http://www.nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99-%D0%9D%D0%9E%D0%9F%202.7.143-2014.pdf) | Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ | [Поправка](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/change_sto/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.143-2014.pdf)  к СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 от 02.06.2017 |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.177-2015.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции и кондиционирования серверных помещений. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.9.191-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/142.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.9.191-2016.pdf) | Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций из крупноформатных пустотно-поризованных керамических камней. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.29.174-2015](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/143.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202%2029%20174-2015.pdf) | Мостовые сооружения. Капитальный ремонт мостового полотна. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
|  | [СТО НОСТРОЙ 2.6.182-2015](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/144.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.182-2015.pdf) | Устройство монолитных конструкций из полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 138 | [СТО НОСТРОЙ 2.33.199-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/145.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.199-2016.pdf) | Организация строительного производства при строительстве сооружений и объектов связи |  |
| 139 | [СТО НОСТРОЙ 2.25.219-2018](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.219-2018.pdf) | Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт сборных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 140 | [СТО НОСТРОЙ 2.25.220-2018](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.220-2018.pdf) | Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 141 | [СТО НОСТРОЙ 2.3.202-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/148.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.202-2016.pdf) | Сети газораспределения. Строительство подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |
| 142 | [СТО НОСТРОЙ 2.3.203-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/149.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.203.2016.pdf) | Сети газораспределения. Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |
| 143 | [СТО НОСТРОЙ 2.3.204-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/150.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.204-2016.pdf) | Сети газопотребления. Строительстворезервуарных и баллонных установок сжиженных углеводородных газов (СУГ). Общие требования к организации [производства работ, проведению контроля и испытаний](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/151.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.19.205-2016_.pdf) |  |
| 144 | [СТО НОСТРОЙ 2.19.205-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/151.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.19.205-2016_.pdf) | Сети газопотребления. Монтаж технологической системы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |
| 145 | [СТО НОСТРОЙ 2.19.206-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/152.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.19.2016-2016.pdf) | Сети газопотребления. Строительство и монтаж систем газопотребления жилых зданий. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |
| 146 | [СТО НОСТРОЙ 2.3.207-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/153.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.3.207-2016.pdf) | Сети газораспределения. Строительство сетей газораспределения в особых условиях. Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний |  |
| 147 | [СТО НОСТРОЙ 2.15.181-2015](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/154.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.181-2015.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы холодоснабжения. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
| 148 | [СТО НОСТРОЙ 2.15.180-2015](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/155.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.180-2015.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем вентиляции многоквартирных жилых зданий. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
| 149 | [СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.145-2014](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/156.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99_%D0%9D%D0%9E%D0%9F%202.15.145-2014.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Автоматизированные системы управления отопительными котельными мощностью до 150 МВт, работающими на газообразном и (или) жидком топливе. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
| 150 | [СТО НОСТРОЙ 2.26.133-2013](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/standarty_nostroy/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.26.133-2013.pdf) | Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 151 | [СТО НОСТРОЙ 2.30.155-2014](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/158.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.30.155-2014.pdf) | Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания сооружений |  |
| 152 | [СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/165.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.20.150-2014.pdf) | Система контроля проведения работ при строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования |  |
| 153 | [СТО НОСТРОЙ 2.24.213-2016](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.24.213-2016.pdf) | Пусконаладочные работы. Организация выполненияпусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования |  |
| 154 | [СТО НОСТРОЙ 2.24.212-2016](http://nostroy.ru/department/metodolog/otdel_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%202.24.212-2016.pdf) | Пусконаладочные работы. Организация выполнения пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования |  |
| 155 | [СТО НОСТРОЙ НОП 2.15.162-2014](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/168.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%9D%D0%9E%D0%9F%202.15.162-2014.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство огнестойких воздуховодов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 156 | [СТО НОСТРОЙ 2.23.164-2014](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/169.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.164-2014.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Холодильные центры. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
| 157 | [СТО НОСТРОЙ 2.16.165-2014](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/170.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.16.165-2014.pdf) | Инженерные сети наружные. Монтаж подземных водопроводов и трубопроводов напорной канализации из труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 158 | [СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/171.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.17.176-2015.pdf) | Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и подземной фильтрацией сточных вод». Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
| 159 | [СТО НОСТРОЙ 2.15.178-2015](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/172.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.178-2015.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Прецизионные кондиционеры. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
| 160 | [СТО НОСТРОЙ 2.15.179-2015](http://nostroy.ru/standards-snip/system_nostroy/173.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.179-2015.pdf) | Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Фанкойлы. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ |  |
| 161 | [СТО НОСТРОЙ 2.33.215-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/174.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.215-2016.pdf) | Железнодорожное электроснабжение. Работы по строительству тяговой сети. Правила проведения, контроль выполнения и требования к результатам работ |  |
| 162 | [СТО НОСТРОЙ 2.30.214-2016](http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov_may18/175.%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.30.214-2016.pdf) | Гидроэлектростанции. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Требования к производству работ. Правила и методы контроля |  |